WINDOW 4.1  DOE-2 Data File : Multi Band Calculation

Unit System : SI

Name        : TRNSYS 15 WINDOW LIB

Desc        : Insulating,Ar, 1.3 71/59

Window ID   : 2002

Tilt        : 90.0

Glazings    : 2

Frame       : 11                       2.270

Spacer      :  1 Class1                2.330  -0.010   0.138

Total Height: 1219.2 mm

Total Width :  914.4 mm

Glass Height: 1079.5 mm

Glass Width :  774.7 mm

Mullion     : None

Gap        Thick   Cond  dCond    Vis   dVis   Dens   dDens     Pr     dPr

1 Argon     16.0 0.01620  5.000  2.110  6.300  1.780 -0.0060  0.680 0.00066

2              0       0      0      0      0      0       0      0       0

3              0       0      0      0      0      0       0      0       0

4              0       0      0      0      0      0       0      0       0

5              0       0      0      0      0      0       0      0       0

Angle     0    10    20    30    40    50    60    70    80    90 Hemis

Tsol  0.426 0.428 0.422 0.413 0.402 0.380 0.333 0.244 0.113 0.000 0.354

Abs1  0.118 0.118 0.120 0.123 0.129 0.135 0.142 0.149 0.149 0.000 0.132

Abs2  0.190 0.192 0.198 0.201 0.200 0.199 0.199 0.185 0.117 0.000 0.191

Abs3      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0

Abs4      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0

Abs5      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0

Abs6      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0

Rfsol 0.266 0.262 0.260 0.262 0.269 0.286 0.326 0.422 0.621 1.000 0.314

Rbsol 0.215 0.209 0.207 0.210 0.219 0.237 0.272 0.356 0.560 0.999 0.260

Tvis  0.706 0.710 0.701 0.688 0.670 0.635 0.556 0.403 0.188 0.000 0.590

Rfvis 0.121 0.115 0.114 0.118 0.132 0.163 0.228 0.376 0.649 1.000 0.203

Rbvis 0.103 0.096 0.093 0.096 0.108 0.132 0.179 0.286 0.520 0.999 0.162

SHGC  0.591 0.595 0.594 0.589 0.577 0.554 0.508 0.407 0.219 0.000 0.521

SC: 0.55

Layer ID#         9052     9064        0        0        0        0

Tir              0.000    0.000        0        0        0        0

Emis F           0.840    0.100        0        0        0        0

Emis B           0.840    0.840        0        0        0        0

Thickness(mm)      4.0      4.0        0        0        0        0

Cond(W/m2-C     )225.0    225.0        0        0        0        0

Spectral File     None     None     None     None     None     None

Overall and Center of Glass Ig U-values (W/m2-C)

Outdoor Temperature                 -17.8 C      15.6 C      26.7 C      37.8 C

Solar      WdSpd  hcout hrout  hin

(W/m2)     (m/s)     (W/m2-C)

0        0.00  12.25  3.24  7.60  1.46 1.46  1.20 1.20  1.23 1.23  1.35 1.35

0        6.71  25.47  3.21  7.63  1.53 1.53  1.23 1.23  1.27 1.27  1.40 1.40

783        0.00  12.25  3.39  8.05  1.61 1.61  1.42 1.42  1.37 1.37  1.39 1.39

783        6.71  25.47  3.29  7.89  1.71 1.71  1.51 1.51  1.43 1.43  1.43 1.43